POSTES DE CAHIER
· No____ CUVE mod. GAZEBO monobloc préfabriquée en béton armé autocompactant SCC (Self Compacting Concrete), réalisé avec du CIMENT PORTLAND conforme à la norme UNI EN 197-1, avec l’ajout de minéraux de type I – carbonate de calcium de charge ventilée et granulats conformes à la norme UNI EN 12620, avec une résistance à la compression C50/ 60 (Rck ≥ 600 Kg./cm2.), classes d’exposition XC4 (béton résistant à la corrosion par carbonatation), XS2/XD2 (béton résistant à la corrosion par les chlorures), XF1 (béton résistant au gel/dégel) conformes à la norme UNI EN 206-1, équipée de renforts intérieurs en acier à adhérence optimisée et de grille électro-soudée type B450C contrôlés en usine, le tout conforme au D.M. 17.01.2018, ayant des surfaces extérieures et intérieures avec une finition visible avec élimination totale de la porosité et des nids de gravier.
Type : C-____
Dimensions extérieures de la cuve : cm____ x ____ x (h=___)
Capacité géométrique interne : ____ m3
Poids : ql ____ 
· No____ RECOUVREMENT POUR PASSAGE DE PIÉTONS (charge accidentelle max. = 200 Kg/m2) monobloc préfabriqué en béton armé autocompactant SCC (Self Compacting Concrete), réalisé avec du CIMENT PORTLAND conforme à la norme UNI EN 197-1, avec l’ajout de minéraux de type I – carbonate de calcium de charge ventilée et granulats conformes à la norme UNI EN 12620, avec une résistance à la compression C50/ 60 (Rck ≥ 600 Kg./cm2.), classes d’exposition XC4 (béton résistant à la corrosion par carbonatation), XS2/XD2 (béton résistant à la corrosion par les chlorures), XF1 (béton résistant au gel/dégel) conformes à la norme UNI EN 206-1, équipé de renforts intérieurs en acier à adhérence optimisée et de grille électro-soudée type B450C contrôlés en usine, le tout conforme au D.M. 17.01.2018, ayant des surfaces extérieures et intérieures avec une finition visible avec élimination totale de la porosité et des nids de gravier. - avec 1 trappe en fonte à graphite sphéroïdal B125 ouverture 60×60 cm
Dimensions extérieures du recouvrement : cm ___ x ____ x (épaisseur=10)
Peso: ql _____
· No____ RECOUVREMENT POUR PASSAGE DE VÉHICULES pour circulation légère (charge accidentelle max. = 2 000 Kg/m2) monobloc préfabriqué en béton armé autocompactant SCC (Self Compacting Concrete), réalisé avec du CIMENT PORTLAND conforme à la norme UNI EN 197-1, avec l’ajout de minéraux de type I – carbonate de calcium de charge ventilée et granulats conformes à la norme UNI EN 12620, avec une résistance à la compression C50/ 60 (Rck ≥ 600 Kg./cm2.), classes d’exposition XC4 (béton résistant à la corrosion par carbonatation), XS2/XD2 (béton résistant à la corrosion par les chlorures), XF1 (béton résistant au gel/dégel) conformes à la norme UNI EN 206-1, équipé de renforts intérieurs en acier à adhérence optimisée et de grille électro-soudée type B450C contrôlés en usine, le tout conforme au D.M. 17.01.2018, ayant des surfaces extérieures et intérieures avec une finition visible avec élimination totale de la porosité et des nids de gravier.  - avec 1 trappe en fonte à graphite sphéroïdal C250 ouverture 60×60 cm
Dimensions extérieures du recouvrement : cm ___ x ____ x (épaisseur=16)
Poids : ql _____
· No____ RECOUVREMENT POUR PASSAGE DE VÉHICULES pour circulation intense (charge routière de 1ère catégorie) monobloc préfabriqué en béton armé autocompactant SCC (Self Compacting Concrete), réalisé avec du CIMENT PORTLAND conforme à la norme UNI EN 197-1, avec l’ajout de minéraux de type I – carbonate de calcium de charge ventilée et granulats conformes à la norme UNI EN 12620, avec une résistance à la compression C50/ 60 (Rck ≥ 600 Kg./cm2.), classes d’exposition XC4 (béton résistant à la corrosion par carbonatation), XS2/XD2 (béton résistant à la corrosion par les chlorures), XF1 (béton résistant au gel/dégel) conformes à la norme UNI EN 206-1, équipé de renforts intérieurs en acier à adhérence optimisée et de grille électro-soudée type B450C contrôlés en usine, le tout conforme au D.M. 17.01.2018, ayant des surfaces extérieures et intérieures avec une finition visible avec élimination totale de la porosité et des nids de gravier. - avec 1 trappe en fonte à graphite sphéroïdal D400 ouverture 60×60 cm
Dimensions extérieures du recouvrement : cm ___ x ____ x (épaisseur=20)
Poids : ql _____
